Высокотемпературные свойства алкилированных нафталинов NA-LUBE KR

3E | 3-ий форум по коммерческому маркетингу

Ross Dworet

21 мая 2019 года

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Алкилированные нафталины NA-LUBE KR

•	Классифицируются как V группа базовых масел

•	Отличный компонент баковых масел

— Увеличивает термические и окислительные свойства базовых масел II, III, IV и других масел V группы

— Улучшает приёмистость присадок к маслам при помощи улучшения растворимости

— Увеличивает срок службы смазочных материалов при их использовании

Структура молекул

•	Ядро молекулы нафталина состоит из двух конденсированных шестичленных насыщенных циклов с π-электронными системами

•	R1-R8 могут быть:

— Линейная алкильная группа

— Разветвлённая алкильная группа

— Водород

Синтез и свойства

•	Физические свойства зависят от:

— Длины алкильной группы (выбор сырья)

— Степень разветвленности алкильных групп (выбор сырья)

— Число алкильных групп в кольце нафталина (условия процесса)

Анилиновая точка NA-LUBE KR

•	Продукты NA-LUBE KR помогают растворяться присадкам в неполярных базовых маслах

•	Варьируя баланс между моноалкилатами и полиалкилатами придаёт следующее разнообразие свойств:

— Промежуточное значение анилиновой точки      — Летучесть

— Вязкостные свойства                                              — Температура вспышки

Диапазон свойств NA-LUBE KR

Серия продуктов NA-LUBE KR - Типичные свойства

| NA-LUBE | Вязкость при 40оС ASTM D445 | Вязкость при 100оС ASTM D445 | Индекс вязкости расчетный | Анилиновая точка ASTM D611 | Испаряемость по НОАК CEC L40 ASTM D6375 | Температура застывания ASTM D97 | Температура вспышки ASTM D92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KR-007A | 22 сСт | 3.8 сСт | 22 | 40 оС | 39 %масс. | <-48 оС | 206 оС |
| KR-008 | 36 сСт | 5.6 сСт | 68 | 42 оС | 12 %масс. | -33 оС | 236 оС |
| KR-009 | 37 сСт | 5.7 сСт | 90 | 50 оС | 8 %масс. | -36 оС | 240 оС |
| KR-015 | 114 сСт | 13.5 сСт | 115 | 94 оС | 2.2 %масс. | -39 оС | 260 оС |
| KR-019 | 177 сСт | 18.7 сСт | 119 | 103 оС | 1.4 %масс. | -26 оС | 285 оС |
| KR-006FG | 36 сСт | 5.6 сСт | 90 | 42 оС | 11 %масс. | -33 оС | 236 оС |
| KR-015FG | 114 сСт | 13.5 сСт | 115 | 94 оС | 2.2 %масс. | -45 оС | 260 оС |
| KR-029FG | 177 сСт | 19 сСт | 119 | 103 оС | 1.4 %масс. | -26 оС | 285 оС |

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

•	- Аналитическое сравнение

•	- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Основные тенденции развития  смазочных материалов

•	Выше скорости сдвига и температуры

•	Дольше срок службы смазочных материалов; увеличенные интервалы замены

•	Меньше объемы смазочного материала

•	«Пожизненные» системы смазки

Это приводит к гибким требованиям

•	Увеличенная термоокислительная стабильность

•	Увеличенная термическая стабильность

•	Улучшенная приёмистость к присадкам

•	Улучшенная совместимость с уплотнениями и детали корпуса

Базовые жидкости улучшаются, чтобы соответствовать тенденциям

Соответствие требовательным тенденциям в индустриальных смазочных материалах, автомобильных моторных маслах, трансмиссионных жидкостях и смазках ведёт к росту количества оптимальных комбинаций высококачественных нефтяных масел и синтетических базовых масел:

•	Гидрогенизированные нефтяные масла второй группы

•	Масла третьей группы, подвергнутые частичному гидрокрекингу

•	Полиальфаолефины (ПАО) третьей группы

•	Сложные эфиры

•	Алкилированные нафталины

NA-LUBE KR соответствует эксплуатационным характеристикам

•	Термоокислительная стабильность

— Превосходно показывает себя ввиду насыщенного нафталинового кольца

•	Чистота системы

— Отличная стойкость к образованию лака

•	Летучесть

— Низкая летучесть по сравнению с другими базовыми маслами

•	Вязкостные свойства и индекс вязкости (ИВ)

— Разнообразие вязкостей с низкими температурами застывания и хороший ИВ

Термоокислительная стабильность: потери от испарения

Результаты испытания на потери от испарения

42 часа при 240оС

NA-LUBE KR соответствует эксплуатационным характеристикам

•	Растворимость

— Промежуточное значение анилиновой точки, которое имеет правильные баланс полярности

— Хорошая приёмистость к присадкам

— Нет конкуренции с присадками на поверхности металла

•	Свойства, улучшающие базовые масла

— Отличная совместимость с другими базовыми маслами позволяет достичь улучшенных сбалансированных эксплуатационных свойств

•	Гидролитическая стабильность

— Нет функциональных групп, которые могут гидролизоваться

NA-LUBE KR Растворимость в составе раствора

•	Сложный эфир прозрачный (слева). При добавлении 12% ПИБ (полиизобутилена) к эфиру образец становится мутным (посередине); однако при добавлении 20% NA-LUBE KR в состав с ПИБ смесь осталась прозрачной (справа).

NA-LUBE KR соответствует эксплуатационным характеристикам

•	Хорошие смазывающие свойства / толщина пленки / уменьшается трение

•	Не вызывает набухания уплотнений

•	Стойкость к радиационному излучению

•	Отличные свойства воздуховыделения

•	Одобрения HX-1 — пищевые масла

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Рынок цепных смазочных материалов в зависимости от температуры применения

| Температура | Область применения | Подходящие базовые жидкости |
| --- | --- | --- |
| <150оС | Транспорт, сельскохозяйственное и горное обрудование | Нефтяные масла, растительные масла, диэфиры, ПАО, ПАГ |
| 150-220оС | Пекарни (включая смазочные материалы Н1) | Водорастворимые ПАГ, ПАО, эфиры, NA-LUBE KR |
| 180-250оС | Роспись автомобилей и банок для напитков | Эфиры двух-/трёхатомных спиртов, ПАО, NA-LUBE KR |
| 220-300оС | Индустриальные (производство фанеры, текстиля, керамики) | Эфиры двух-/трехатомных спиртов NA-LUBE KR |
| >600оС | Гончарные/кирпичные/цементные печи | ПАГ на в качестве твёрдых смазочных материалов на носителе (например графит) |

Польза  при высокотемпературном применении

Алкилированные нафталины NA-LUBE KR могут увеличить срок службы жидкости:

•	Уменьшая летучесть для сохранения жидкого агрегатного состояния дольше

•	Придавая термическую и термоокислительную стабильность

•	Предотвращая образование лака

Теория высокотемпературного применения: основы

•	NA-LUBE KR обладают исключительными свойствами при высокотемпературном применении

•	Цепные масла подвергаются ряду испытаний:

— Высокие температуры в тонкой пленке

— Методы применения

— Переменные нагрузки

— Рабочие скорости

Теория высокотемпературного применения: Модельные жидкости

Модельная смесь для хлебопекарных печей (ISO VG 220)

•	Н1-смесь на основе ПАО с общим содержанием присадок лучшего качества 2,5 %масс.

— NA-LUBE AW-6509 (Трифенилфосфотионат)

— NA-LUBE AO-142 (Алкилированный дифениламин)

— NA-LUBE ADTC (Беззольный дитиокарбамат)

— BHT (бутилированный гидрокситолуол)

— NA-SUL CA-770FG (Сульфонат кальция)

Теория высокотемпературного применения: Модельные жидкости

В

•	Беззольное высокотемпературное цепное масло на основе сложных эфиров с общим содержанием присадок лучшего качества 6,75 %масс.

— NA-LUBE AO-130 (Алкилированный дифениамин)

— NA-LUBE AO-210 (Дитретбутилфенол)

— NA-LUBE ADTC (Беззольный дитиокарбамат)

— NA-LUBE AW-6110 (Аминофосфат)

— K-CORR 100 (Производное аминокислоты)

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Аналитическое сравнение: Термогравиметрический анализ разложения

Метод кинетического разложения:

•	3.5 мг +/- 0.5 мг образца

•	5oC в минуту скорость нагрева до 450оС

•	40 мл/мин пропускание воздуха через образец

Термогравиметрический анализ разложения состава масла для хлебопекарных печей

Термогравиметрический анализ разложения состава индустриального масла

Аналитическое сравнение: Дифференциальная сканирующая калориметрия (PDSC ASTM D6186)

Дифференциальная сканирующая калориметрия

•	Определение индукционного периода окисления образца при 210оС и 240оС

•	Для индустриального образца потребовалось изменение температуры до 240оС

_

Дифференциальная сканирующая калориметрия состава масла для хлебопекарных печей

Дифференциальная сканирующая калориметрия состава индустриального масла

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Отдельный случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Внутреннее испытание на панельной установке коксования

•	In-House Panel Coker-тест - это тест на термоокислительную стабильность, в котором на тонкую тестовую панель из нержавеющей стали фиксируя температуру угол наклона панели в течение 18 часов, наносят текучую тонкую пленку приготовленной жидкости с заданным расходом.

•	После испытания панель помещают в паровой обезжириватель с гептаном на 60 минут для удаления любых «мягких» отложений.

•	 Панель взвешивается:

- перед тестом (очищеной)

- после 18 часов теста (охлаждённой)

- после обезжиривания

Качественный анализ

•	Общее количество отложений: «твёрдые» и «мягкие» отложения вместе

— Мягкие отложения ведут себя как липкий лак, нетекучие, легко растворяются в растворителе

— Твёрдые отложения, сухие на вид, нетекучие и могут либо не могут быть удалены механически

•	Скрытые отложения: «твёрдые» отложения

— Отложения, остающиеся после 60 минут обезжиривания в гептане

Условия внутреннего испытания на панельной установке

Температурные условия:

•	Первый метод при 220оС (жидкость для хлебопекарных печей)

•	Второй метод при 270оС (индустриальная жидкость)

Постоянная скорости потока:

•	0.8 мл/час

Угол наклона панели

•	35o

Общий объём:

•	14.40 мл масла нанесено

Продолжительность испытания:

•	18 часов

Качественный анализ

•	Вдобавок к наблюдениям описана следующая информация

𝑚𝑝,𝑓 − 𝑚𝑝,𝑖

𝐹𝑇

𝑚

Всего отложений %масс. =

𝑚𝑑,𝑓 − 𝑚𝑝,𝑖

𝑚

𝑇𝐷

Скрытых отложений %масс. =

mp,i: Масса панели до испытания

mp,f: Масса панели после испытания

mFT: Масса все нанесённой жидкости

md,f: Масс обезжиренной панели

mTD: общее количество отложений

Масла для хлебопекарных печей – общее количество отложений

Масла для хлебопекарных печей – общее количество отложений

Масла для хлебопекарных печей – количество скрытых отложений

Масла для хлебопекарных печей – количество скрытых отложений

Индустриальные масла – общее количество отложений

Индустриальные масла – общее количество отложений

Индустриальные масла – количество скрытых отложений

Индустриальные масла – количество скрытых отложений

Внутренние исследования на панельной установке коксования: Результаты

- Количество общих и скрытых отложений уменьшается при увеличении содержания NA-LUBE KR в базовом масле

- При добавлении NA-LUBE KR внутри контура потока жидкости стало меньше отложений и больше отложений стало по краю потока жидкости.

Добавление NA-LUBE KR к базовому маслу улучшило свойства масла качество масла при внутреннем испытании на панельной установке коксования.

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

- Аналитическое сравнение

- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Прикладной случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Прикладной случай: описание

•	Потребители, использующие продолжительное прессование древесины, стремятся к повышению температуры масла для ремней для увеличения производительности.

•	Масла подвергаются воздействию высоких температур и давлений в процессе прессования досок из фанеры и ДСП в готовый продукт

Прикладной случай: Продолжительное горячее прессование древесины

Условия работы:

Температура: 240-260оС

Скорость производства: до 2 м/с

Давление в системе: ~5000 кПа

Применяемые жидкости: Масла, антиадгезивы и адгезивы

Продукты из древесины: Фанера и ДСП

Прикладной случай: Продолжительное горячее прессование древесины

- Фрикционные вкладыши приводят в движение ремень для перемещения досок из фанеры и ДСП через пресс

Прикладной случай: Продолжительное горячее прессование древесины

- Фрикционные вкладыши покрыты тяжелыми продуктами окисления масел и другими загрязнениями

Прикладной случай: Разработана новая жидкость

- Потребитель разработал новое высокотемпературное масло для ремней для увеличения производительности

- NA-LUBE KR-019 был разработан для масел для ремней в качестве компонента базового масла

Прикладной случай: Эффект от замены жидкости

- Через 6 месяцев после замены жидкости на новую, содержащую NA-LUBE KR-019 в качестве компонента базового масла:

—  Масло очень сильно почернело

— Фрикционные вкладыши были чистыми от каких-либо отложений, как ранее наблюдалось

- После замены почерневшей жидкости, ни почернение, ни отложений не наблюдалось

Прикладной случай: Эффект от замены жидкости

Прикладной случай: Польза от применения жидкости с большим интервалом замены

Новая жидкость, разработанная с NA-LUBE KR-019 в составе

•	Уменьшила нежелательный запах

•	Уменьшила вибрацию

•	Уменьшила износ оборудования

•	Сильно уменьшила стоимость обслуживания

Существенно улучшила общую эффективность процесса

Прикладной случай: Заключение

- NA-LUBE KR-019 в качестве компонента базового масла растворяет отложения на фрикционных вкладышах во время использования

- Новая жидкость предотвращает образование новых отложений

- NA-LUBE KR-019 улучшил жидкость и производительность оборудования

План презентации

•	Получение

•	Тенденции развития смазочных материалов и их применения

•	Исследования высокотемпературных свойств

•	- Аналитическое сравнение

•	- Внутренние исследования на панельной установке коксования

•	Прикладной случай: продолжительное прессование древесины

•	Заключение

Заключение: Зачем использовать NA-LUBE KR?

- Широкий интервал вязкостей для гибкости при создании новых смазочных материалов для различного применения

- Превосходная термическая и термоокислительная стабильность

- Препятствуют лакообразованию

- Низкая летучесть при высокой вязкости

- Улучшенная растворяющая способность чем у II, III и IV (ПАО) групп

Заключение: Зачем использовать NA-LUBE KR?

- Естественная гидролитическая стабильность

- Отличная приёмистость к присадкам

- Низкая температура застывания

- Хорошая толщина и прочность пленки

- Хорошо совместимы с уплотнениями

Заключение: Широкая область применения

•	Автомобильные и стационарные двигатели внутреннего сгорания

•	Автомобильные и индустриальные трансмиссионные масла

•	Высокотемпературные цепные масла

•	Масла для книгопечатных машин

•	Гидравлические масла

•	Циркуляционные масла / Турбинные масла / защитные масла

•	Масла для винтовых компрессоров

•	Масла теплоносители

•	Масла и сказки для мельниц

•	Автомобильные и индустриальные смазки

Кинг Индастриз предлагает:

- Алкилированные нафталины

- Смеси/пакеты присадок

- Модификаторы вязкости

- Противоизносные присадки

- Антиокислители

- Противозадирные присадки

- Ингибиторы коррозии

- Ингибиторы ржавления

- Средства по предотвращению ржавчины

- Техническая поддержка по продуктам