Лист Технических Данных          БАЗОВЫЕ МАСЛА            TDS Synfluid mPAO 150 cSt

##### ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ

### Synfluid mPAO 150 cSt

Технические данные

| Свойство | Единица измерения | Метод | Минимум | Максимум |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вязкость при 100°С | cCT | ASTM D7042 | 135 | 170 |
| Вязкость при 40°С | cCT | ASTM D7042 | --- | --- |
| Температура потери текучести | °С | ASTM D97 |  | -34 |
| Температура вспышки, COC | °С | ASTM D92 | 250 | --- |
| Удельный вес, 60°F | --- | ASTM D4052 | --- | -- |
| Цвет, Pt-Co | --- | ASTM D5386 | --- | 25 |

Производственная площадка: Техас

Дата утверждения: 27/11/2013

| Информация по перевозке | ADR/RID Не классифицируется IMDG Не классифицируется IATA Не классифицируется |
| --- | --- |
| Упаковка | Synfluid mPAO 150 cSt может поставляться в бочках по 167,33 кг нетто в 1 бочке |
| Дополнительная информация | Дальнейшая информация о Synfluid mPAO 150 cSt может быть получена от компании Innovatec Baltic OÜ E-mail: info@innovatecbalticou.com www.innovatecbalticou.com |