Лист Технических Данных          БАЗОВЫЕ МАСЛА            TDS Synfluid mPAO 65 cSt

##### ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ

### Synfluid mPAO 65 cSt

| # Применение | ### Synfluid mPAO 65 cSt – может быть использован в рецептах для производства промышленных и автомобильных смазочных материалов, включая моторные масла, трансмиссионные масла, смазки и другие функциональные жидкости. |
| --- | --- |
| # Обращение | Рекомендуемая максимальная температура для обработки продукта и температура окружающей среды для долговременного хранения : 82°С (180 °F). Конкретные инструкции по обработке смотрите в листе безопасности. |

Технические данные

|  | #### Свойства |  | Обычный уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кинематическая Вязкость, cCT При 212°F , 100°С Кинематическая Вязкость, cCT При 104°F , 40°С Индекс вязкости Температура потери текучести, °F, °С Температура вспышки (COC), °F, °С Удельный вес, 60°/60°F, 15.6°/15.6°С Плотность, lb/gal Индекс брома Запах Внешний вид Цвет, Pt-Co |  | 65 605 181 -51(-46) >511(266) 0,846 7,060 <400 Не имеет постороннего запаха Прозрачная и светлая жидкость 0 |  |
| Информация по перевозке |  | ADR/RID Не классифицируется IMDG Не классифицируется IATA Не классифицируется |  |  |
| Упаковка |  | Synfluid mPAO 65 cSt может поставляться в бочках по 167,37 кг нетто в 1 бочке |  |  |
| Дополнительная информация |  | Дальнейшая информация о Synfluid mPAO 65 cSt может быть получена от компании Innovatec Baltic OÜ E-mail: info@innovatecbalticou.com |  |  |