Лист Технических Данных          БАЗОВЫЕ МАСЛА            TDS Synfluid PAO 2

ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ

### Synfluid PAO 2

| # Описание | ### Synfluid PAO 2 – это бесцветная, высокоочищенная изомеризованная парафиновая синтетическая жидкость, состоящая из гидрированных олигомеров С10. |
| --- | --- |
| # Применение | Synfluid PAO 2 является натуральным базовым компонентом ISO VG5 и используется в рецептах для производства специальных морозостойких гидравлических жидкостей. Synfluid PAO 2 предназначается для использования в тех случаях, когда необходимо достичь высокой способности к биодеградации. |

#### Технические данные

| Свойства | Единицы измерения | Пределы по спецификации | Обычный уровень | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид Вязкость При 100° При 40° При -40° Температура потери текучести Температура вспышки Температура воспламенения Цвет ## Плотность при 15°С | мм²/сек °С °С °С () кг/м³ | Проходит 1,6–1,8 ≤ 300 ≤ -66 ≥ 150 ≥ 170 ≥ +30 793-803 | 1) 1,7 5 250 -69 165 190 > +30 798 | ASTM D-4176-1 ASTM D-445 ASTM D-97 ASTM D-92 ASTM D-92 ASTM D-156 ASTM D-4052 |

- При визуальном рассмотрении - прозрачная светлая жидкость, на дне колбы не наблюдается воды или твердых частиц.

| ##### Безопасность | Synfluid PAO 2 стабилен в условиях окружающей среды. Продукт практически не раздражает кожу и глаза, но вреден при проглатывании (R65 иS62). Synfluid PAO 2 соответствует требованиям NSF (USDA) под № 122326 как масло класса H1 (допускается случайный контакт масел этого класса с пищевыми продуктами) |
| --- | --- |
| Обращение | Synfluid PAO 2 не коррозионноактивен и может храниться в контейнерах из мягкой стали. Продукт классифицирован и категоризирован согласно EP Regulation 98/98/EC dd. 15/12/1998-25 ATP. При обращении с Synfluid PAO 2 рекомендуется следовать инструкциям по обеспечению безопасности продукта (Material Safety Data Sheet). |
| Информация по перевозке | ADR/RID Не классифицируется IMDG Не классифицируется IATA Не классифицируется |
| Наличие упаковок | Synfluid PAO 2 поставляется наливом и в бочках |
| Дополнительная информация | Дальнейшая информация по Synfluid PAO 2 может быть получена от компании Innovatec Baltic OÜ E-mail: info@innovatecbalticou.com www.innovatecbalticou.com |