Лист Технических Данных          БАЗОВЫЕ МАСЛА            TDS Synfluid PAO 4

ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ

Synfluid PAO 4

| # Описание | Synfluid PAO 4 – это высокоочищенная изомеризованная парафиновая синтетическая жидкость без цвета и запаха, состоящая из гидрированных олигомеров С10. |
| --- | --- |
| # Применение | Synfluid PAO 4 используется в рецептах для производства высококачественных моторных масел типа 0W/X и 5W/X. Благодаря своим отличным низкотемпературным показателям Synfluid PAO 4 является оптимальным базовым компонентом для использования в рецептах высококачественных гидравлических и всепогодных трансмиссионных масел. |

Технические данные

| Свойства | Единицы измерения | Пределы по спецификации | Обычный уровень | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид Запах Вязкость ## При 100° При 40° При -40° Индекс вязкости Испаряемость Ноак Температура потери текучести Температура вспышки Цвет Вода ## Плотность при 15°С Индекс брома | мм²/сек () w-% °С °С () w-ppm кг/м³ мг Br/100г | Проходит Без запаха 3,8–4,1 17-18,8 ≤ 3000 ≥ 115 ≤ 14 ≤ -60 ≥ 210 ≥ +30 ≤ 50 810-830 ≤ 400 | 1) Без запаха 4,0 17,8 2800 123 13,5 -69 223 > +30 13 820 < 100 | ASTM D-4176-1 Органолептический ASTM D-445 ASTM D-2270 CEC L-40-A-93b ASTM D-97 ASTM D-92 ASTM D-156 ASTM D-6304 ASTM D-4052 ASTM D-2710 |

- При визуальном рассмотрении - прозрачная светлая жидкость, на дне колбы не наблюдается воды или твердых частиц.

TDS Synfluid PAO 4

| Безопасность | Synfluid PAO 4 стабилен в условиях окружающей среды. Synfluid PAO 4 соответствует требованиям NSF (USDA) под № 122327 как масло класса H1 (допускается случайный контакт масел этого класса с пищевыми продуктами) |
| --- | --- |
| Обращение | Synfluid PAO 4 не коррозионноактивен и может храниться в контейнерах из мягкой стали. Продукт не вреден при проглатывании и не раздражает кожу и глаза. |
| Информация по перевозке | ADR/RID Не классифицируется IMDG Не классифицируется IATA Не классифицируется |
| Наличие упаковок | Synfluid PAO 4 поставляется наливом и в бочках |
| Дополнительная информация | Дальнейшая информация по Synfluid PAO 4 может быть получена от компании Innovatec Baltic OÜ E-mail: info@innovatecbalticou.com www.innovatecbalticou.com |