Лист Технических Данных          БАЗОВЫЕ МАСЛА            TDS Synfluid PAO 6

ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНЫ

### Synfluid PAO 6

| # Описание | Synfluid PAO 6 –это высокоочищенная изомеризованная парафиновая синтетическая жидкость без цвета и запаха, состоящая из гидрированных олигомеров С10. |
| --- | --- |
| # Применение | Synfluid PAO 6 особенно хорошо подходит для создания высококачественных синтетических и полусинтетических моторных масел. Также используется для смазок, работающих в тяжелых условиях. Synfluid PAO 6 является натуральным базовым компонентом ISO 32 и целевым образом используется в рецептах для производства компрессорных, гидравлических, а также трансмиссионных и циркуляционных масел. |

Технические данные

| Свойства | Единицы измерения | Пределы по спецификации | Обычный уровень | Метод испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний вид Запах Вязкость При 100° При 40° При -40° Индекс вязкости Испаряемость Ноак Температура потери текучести Температура вспышки Цвет Вода ## Плотность при 15°С Индекс брома | мм²/сек () w-% °С °С () w-ppm кг/м³ мг Br/100г | Проходит Без запаха 5,7–6,0 29-31,5 ≤ 8200 ≥ 130 ≤ 8 ≤ -60 ≥ 230 ≥ +30 ≤ 25 820-840 ≤ 400 | 1) Без запаха 5,8 30,2 7700 138 6,5 -63 244 > +30 13 828 < 100 | ASTM D-4176-1 Органолептический ASTM D-445 ASTM D-2270 CEC-L-40-A-93b ASTM D-97 ASTM D-92 ASTM D-156 ASTM D-6304 ASTM D-4052 ASTM D-2710 |

1) При визуальном рассмотрении - прозрачная светлая жидкость, на дне колбы не наблюдается воды или твердых частиц.

TDS Synfluid PAO 6

| #### Безопасность | Synfluid PAO 6 стабилен в условиях окружающей среды. Synfluid PAO 6 соответствует требованиям NSF (USDA) под № 122324 как масло класса H1 (допускается случайный контакт масел этого класса с пищевыми продуктами) |
| --- | --- |
| Обращение | Synfluid PAO 6 не коррозионноактивен и может храниться в контейнерах из мягкой стали. Продукт не вреден при проглатывании и не раздражает кожу и глаза. |
| Информация по перевозке | ADR/RID Не классифицируется IMDG Не классифицируется IATA Не классифицируется |
| Наличие упаковок | Synfluid PAO 6 поставляется наливом и в бочках |
| Дополнительная информация | Дальнейшая информация по Synfluid PAO 6 может быть получена от компании Innovatec Baltic OÜ E-mail: info@innovatecbalticou.com |